CONDITIONS D’APPLICATION :

| Température du substrat | Minimum 10ºC, maximum 25ºC |
| --- | --- |
| Température ambiante | Minimum 10ºC, maximum 25ºC |
| Teneur en humidité du substrat | < 4 % d'humidité (test via mesure au carbure) |
| Humidité relative | < 70 % de santé rhésitante. |
| Point de rosée | Attention à la condensation |

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le substrat doit être sain, propre, sec, plat, avec une résistance à la compression minimale de 25 N/mm² et une résistance à l'adhérence d'au moins 1,5 N/mm². Enlever le béton fragile et le nivellement cimentaire lâche. Combler les dégâts, trous et cavités avec du Quartz Quartz Époxygel ou du Quartzline MRP. Nivelez les surfaces inégales avec le composé de nivellement Quartzline Cementitious SL ou Quartzline Alpha SL approprié (voir tds). Effectuez un test d'adhérence si le sous-plancher a plus de 48 heures ou s'il y a un doute quant à l'adhérence.

Appliquez une couche d'apprêt ou de grattoir sur le sous-plancher. Utilisez Quartzline Primer GW pour la meilleure adhérence, avec moins de pouvoir de remplissage, Quartzline Primer BHH pour les substrats absorbants ou Quartzline SL-EP Scratchcoat pour les substrats très absorbants ou rugueux. Après l'apprêt ou la couche de grattoir, appliquez une couche de Quartzline SL-EP ou SL-PU Scratchcoat. (voir TDS pour plus d'informations). Le substrat doit être complètement fermé avant que la couche de coulage puisse être appliquée.

Respectez les dilatations existantes. Si applicable, suivez le protocole de démarrage pour le chauffage par le sol.

APPLICATION :

Rapport de mélange : Composante A : Composante B = 77 : 23 (parties en poids).

Ajoutez complètement le composant B à A et mélangez pendant au moins 2 minutes avec un panier de mélange Quartzline WK 140 HF à 300–400 tr/min jusqu'à ce que ce soit homogène. Versez dans un seau propre et mélangez intensément pendant encore une minute pour éviter que les parties non mélangées ne soient sur le mur et le fond. Évitez de mélanger trop vite ou trop longtemps pour éviter l'emprisonnement de l'air.

Versez le SL-PU UV HD sur le sol et étalez uniformément avec une truelle plate. Idéalement, appliquez le contenu du seau d'un coup, car le matériau réagit rapidement lorsqu'il est laissé dans le seau.

CARACTÉRISTIQUES :

Flexible et élastique

Aliphatique

Étanche au liquide

Sans solvant

Bonne résistance chimique et mécanique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| Viscosité1 (mPa.s) | 3000 – 3500 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureté du rivage2 |  | > D50 |  |  |  |  |
| Conductivité électrique |  |  |  | Isolation |  |  |
| Densité3 (g/cm3) |  |  |  |  | 1,55 |  |
| Résistance à la traction4 @ 28d (N/mm2) |  |  |  |  |  | ~10 |
| Allongement à Fracture4 @ 28d ( %) |  |  |  |  | ≥ 65 |  |
| Résistance de la liaison5 (N/mm2) |  |  | > 1,5 (Fracture de béton) |  |  |  |

1 = Brookfield, LV4, 30 RPM, @ 23ºC
2 = DIN 53505, 28 jours/+ 23ºC/50 % R.H
3 = ISO 2811-1, + 23ºC/50 % R.H
4 = ISO 527/+ 23ºC/50 % R.H
5 = EN 4624, 14 jours/+ 23ºC/50 % R.H

INFORMATIONS :

Composant A : Liquide, coloré, seau de 19,25 kg/9,63 kg/3,85 kg ou bouteille en acier de 0,77 kg.

Composant B : Liquide, transparent transparent, 5,75 kg/2,87 kg/1,15 kg ou bouteille en acier de 0,23 kg.

Durée de conservation : Jusqu'à 12 mois après la date de production dans un emballage d'origine, scellé, non ouvert et intact, conservé à sec entre 5ºC et 30ºC.

FINITION :

Utilisez SL-PU UV HD en combinaison avec 1 ou 2 couches de revêtement Quartzline PU SG NF Matt ou Quartzline PU SG NF Satin Gloss.

Pour une finition antidérapante, ajoutez du KFU antidérapant Quartzline à 3–5 %.

Le système de revêtement de sol convient à l'application avec des éclats colorés décoratifs ou pour créer une finition à l'aspect béton.

Pour un amortissement supplémentaire, il est possible d'appliquer une couche de Quartzline Silencio DB ou un tapis granulé en caoutchouc sous la couche de coulée.

REMARQUES IMPORTANTES :

- Traitez soigneusement les fissures pour éviter les fissures récurrentes.

- N'appliquez pas SL-PU UV HD sur des substrats avec de l'humidité ascendante.

- Pour un projet, commandez toujours tout le matériel en une seule fois.

- Nettoyez soigneusement le substrat et les surfaces adjacentes avant l'application.

- Le chauffage par le sol ou une température ambiante élevée, combiné à des charges ponctuelles élevées, peut entraîner des empreintes dans la résine.

- Utilisez uniquement des ventilateurs à air chaud électriques.

- Protégez les UV fraîchement appliqués de SL-PU contre l'humidité, la condensation et l'eau pendant au moins 24 heures

NETTOYAGE / ENTRETIEN :

Pour une préservation durable du sol, les contaminants doivent être éliminés immédiatement. Nettoyez régulièrement le sol avec des détergents et du matériel de nettoyage appropriés. Utilisez de l'eau tiède.

MENTION LÉGALE :

Les informations et recommandations fournies sont basées sur les connaissances et l'expérience actuelles du Quartzline lorsqu'il est utilisé correctement dans des conditions normales. En raison des variations de matériaux, de substrats et d'états, aucune garantie ou responsabilité ne peut être acceptée quant à l'adéquation ou à l'application. Quartzline se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les livraisons sont soumises aux conditions générales applicables de vente et de livraison.

TEMPS DE DURCISSEMENT :

| Phase | À 20 ºC |
| --- | --- |
| Temps de traitement | 20 min |
| Sèche comme la poussière | 4,5 heures |
| Capacité de charge légère | 12 heures |

CONSOMMATION :

| Épaisseur de la couche | Consommation |
| --- | --- |
| 1 mm | ~ 1550 g/m2 |
| 2 mm | ~ 3100 g/m2 |
| 3 mm | ~ 4650 g/m2 |

BASE DE VALEURS :

Toutes les données techniques de cette fiche technique produit sont basées sur des tests en laboratoire. Les données peuvent évoluer selon les circonstances.

SANTÉ ET SÉCURITÉ :

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, l'utilisateur doit se référer à la fiche de données de sécurité la plus récente, couvrant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données liées à la sécurité.